[image: image1.jpg]EalE ke

UARE, BEEEE



         [image: image1.jpg]    四川国奥华体高分子材料有限公司—让大多数普通人，也能热爱运动            [image: image2.png]




系列：中科系列

型号：ZK- 25弹性软连接（含垫）
产品名称：橡塑弹性模块
产品尺寸：  248mm*248mm*14mm（±0.5mm）

产品重量：175g（±15g）

食品级改性聚丙烯材质，100%原生料，无毒无味，绿色、安全、环保；

运动地板外观：专为运动场所而设计，具备优良的运动地板特性。该地板由四个小地板通过软连接系统连接而成的，且地板表层采用米字格双层结构，表面采用米字格纹，进行加粗处理并且表面皮纹纹路经过化学试剂腐蚀，使其不反光，不刺眼，并增强地板的防滑能力，防滑耐磨；自带的一体式软连接系统确保地板在2-3mm间隙中进行伸缩，很好的解决板子热胀冷缩造成的一系列起拱、脱扣、破裂等问题。
防热胀冷缩性：每块地板锁扣不少于8组，其中两边带有锁扣，单边则有4套弹性锁扣且由2组梯形锁扣连接在一起，并且每一套弹性锁扣呈长方体结构，由一个长方形+2个L型锁扣构成，以防止因温度上升引起的起拱问题；且L型锁扣采用反扣设计，以应对温度下降引起的拉裂情况。

稳固系统：地板底部由不少于268个支撑柱构成，并且底部有不少于40处加筋设计，其中每个小地板有10处加筋设计，五处五处交叉排列，其中各五处加筋设计属于平行分布；确保产品平整无起拱现象；同时还增强地板的承重能力，满足高强度运动的需求。
缓冲系统：该地板底部自带20个减震垫，均匀受力，球感和回弹性好，均匀分解表面压力，多点抓地，抓地力强，有效防止位移。同时保护运动员膝关节、踝关节，降低运动劳损。
具体参数：

单块地板平整度≤1mm

篮球反弹率≥90%

地板的耐压性：单块地板均匀受压15KN历时1分钟，无任何破损现象

磨擦系数≥0.5

垂直变形≤5mm

拉伸强度≥18MPa

弯曲强度≥18MPa

断裂伸长率≥300%

甲醛24小时释放量≤1%

耐低温（-50℃，96h）：试验后无龟裂、无明显色差

耐高温（120℃，96h）：试验后无融化、无龟裂、无明显色差；
[image: image2.png]